ENGINEERING TABLE – 1

| SL.No. | Export Product Thickness (in mm) | Zinc (kg) | Guard Film (kg) | Paints(ltr.) Primer Top Coat |  | # Backer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0.15 to 0.19 | 151.118 | 30.14 | 18.710 | 37.419 | 29.936 |
| 2. | 0.20 to 0.24 | 121.327 | 23.2 | 14.457 | 28.915 | 23.132 |
| 3. | 0.25 to 0.29 | 101.347 | 18.9 | 11.780 | 23.560 | 18.848 |
| 4. | 0.30 to 0.34 | 84.046 | 15.94 | 9.940 | 19.879 | 15.903 |
| 5. | 0.35 to 0.39 | 71.791 | 13.76 | 8.596 | 17.193 | 13.754 |
| 6. | 0.40 to 0.44 | 62.655 | 12.12 | 7.573 | 15.146 | 12.177 |
| 7. | 0.45 to 0.49 | 55.582 | 10.84 | 6.767 | 13.535 | 10.828 |
| 8. | 0.50 to 0.54 | 49.944 | 9.8 | 6.117 | 12.233 | 9.787 |
| 9. | 0.55 to 0.59 | 45.344 | 9.8 | 5.580 | 11.160 | 8.928 |
| 10. | 0.60 to 0.64 | 41.520 | 9.8 | 5.130 | 10.260 | 8.208 |
| 11. | 0.65 to 0.69 | 38.291 | 7.6 | 4.747 | 9.494 | 7.596 |
| 12. | 0.70 to 0.74 | 35.528 | 7.1 | 4.418 | 8.835 | 7.068 |
| 13. | 0.75 to 0.79 | 33.137 | 1.6 | 4.131 | 8.261 | 6.609 |
| 14. | 0.80 to 0.84 | 31.444 | 6.22 | 3.879 | 7.758 | 6. 206 |
| 15. | 0.85 to 0.89 | 30.471 | 5.84 | 3.656 | 7.312 | 5.849 |
| 16. | 0.90 to 0.94 | 29.205 | 5.54 | 3.457 | 6.914 | 5.532 |
| 17. | 0.95 to 0.99 | 27.570 | 5.24 | 3.279 | 6.558 | 5.246 |
| 18. | 1.00 | 26.674 | 5.24 | 3.181 | 6.361 | 5.089 |

10

| ###### Engineering Table - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Export Item - CR/GP-GC Sheets/Strips/Coils |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sl No. | Export Item |  | Average | #### Zinc Coating range in gms/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thickness in mm |  | Thick-ness |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | in mm | 30-49 | 50-69 | 70-89 | 90-109 | 110-129 | 130-149 | 150-169 | 170-189 |  | 190-209 |  | 210-229 |  |
|  | a | b | (a+b)/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.10 |  | 0.10 | 44.51 | 74.41 | 104.50 | 134.78 | 165.25 | 195.92 | 226.77 | 257.82 |  | 289.08 |  | 320.53 |  |
| 2 | 0.11 |  | 0.11 | 40.45 | 67.60 | 94.91 | 122.37 | 149.99 | 177.77 | 205.71 | 233.81 |  | 262.07 |  | 290.50 |  |
| 3 | 0.12 |  | 0.12 | 37.06 | 61.93 | 86.93 | 112.06 | 137.31 | 162.71 | 188.23 | 213.89 |  | 239.69 |  | 265.62 |  |
| 4 | 0.13 |  | 0.13 | 34.20 | 57.14 | 80.18 | 103.34 | 126.61 | 149.99 | 173.49 | 197.10 |  | 220.82 |  | 244.66 |  |
| 5 | 0.14 |  | 0.14 | 31.75 | 53.03 | 74.41 | 95.89 | 117.46 | 139.12 | 160.89 | 182.75 |  | 204.71 |  | 226.77 |  |
| 6 | 0.15 |  | 0.15 | 29.63 | 49.48 | 69.42 | 89.43 | 109.54 | 129.72 | 149.99 | 170.35 |  | 190.79 |  | 211.32 |  |
| 7 | 0.16 |  | 0.16 | 27.77 | 46.37 | 65.05 | 83.80 | 102.62 | 121.51 | 140.48 | 159.52 |  | 178.64 |  | 197.84 |  |
| 8 | 0.17 |  | 0.17 | 26.13 | 43.63 | 61.20 | 78.83 | 96.52 | 114.28 | 132.10 | 149.99 |  | 167.95 |  | 185.97 |  |
| 9 | 0.18 |  | 0.18 | 24.68 | 41.20 | 57.78 | 74.41 | 91.11 | 107.86 | 124.67 | 141.54 |  | 158.47 |  | 175.45 |  |
| 10 | 0.19 |  | 0.19 | 23.37 | 39.02 | 54.72 | 70.47 | 86.27 | 102.12 | 118.03 | 133.98 |  | 149.99 |  | 166.06 |  |
| 11 | 0.20 |  | 0.20 | 22.20 | 37.06 | 51.97 | 66.92 | 81.92 | 96.96 | 112.06 | 127.19 |  | 142.38 |  | 157.62 |  |
| 12 | 0.21 |  | 0.21 | 21.14 | 35.29 | 49.48 | 63.71 | 77.98 | 92.30 | 106.66 | 121.06 |  | 135.51 |  | 149.99 |  |
| 13 | 0.22 |  | 0.22 | 20.18 | 33.68 | 47.22 | 60.80 | 74.41 | 88.07 | 101.76 | 115.49 |  | 129.26 |  | 143.07 |  |
| 14 | 0.23 |  | 0.23 | 19.30 | 32.21 | 45.16 | 58.14 | 71.15 | 84.20 | 97.29 | 110.41 |  | 123.57 |  | 136.76 |  |
| 15 | 0.24 |  | 0.24 | 18.49 | 30.86 | 43.27 | 55.70 | 68.17 | 80.67 | 93.20 | 105.76 |  | 118.36 |  | 130.99 |  |
| 16 | 0.25 |  | 0.25 | 17.75 | 29.63 | 41.53 | 53.46 | 65.42 | 77.41 | 89.43 | 101.49 |  | 113.57 |  | 125.68 |  |
| 17 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 15.85 | 26.44 | 37.06 | 47.70 | 58.37 | 69.06 | 79.77 | 90.51 |  | 101.27 |  | 112.06 |  |
| 18 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 13.44 | 22.43 | 31.43 | 40.45 | 49.48 | 58.53 | 67.60 | 76.69 |  | 85.79 |  | 94.91 |  |
| 19 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 11.67 | 19.47 | 27.28 | 35.10 | 42.94 | 50.79 | 58.65 | 66.52 |  | 74.41 |  | 82.31 |  |
| 20 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 10.31 | 17.20 | 24.10 | 31.01 | 37.93 | 44.86 | 51.79 | 58.74 |  | 65.70 |  | 72.67 |  |
| 21 | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 9.24 | 15.41 | 21.58 | 27.77 | 33.96 | 40.16 | 46.37 | 52.59 |  | 58.81 |  | 65.05 |  |
| 22 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 8.37 | 13.95 | 19.54 | 25.14 | 30.75 | 36.36 | 41.98 | 47.60 |  | 53.23 |  | 58.87 |  |
| 23 | 0.56 | 0.60 | 0.58 | 7.64 | 12.75 | 17.86 | 22.97 | 28.09 | 33.21 | 38.34 | 43.48 |  | 48.62 |  | 53.77 |  |
| 24 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 7.04 | 11.73 | 16.44 | 21.14 | 25.85 | 30.57 | 35.29 | 40.02 |  | 44.75 |  | 49.48 |  |
| 25 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 6.52 | 10.87 | 15.23 | 19.59 | 23.95 | 28.32 | 32.69 | 37.06 |  | 41.44 |  | 45.82 |  |
| 26 | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 6.07 | 10.13 | 14.18 | 18.24 | 22.30 | 26.37 | 30.44 | 34.51 |  | 38.59 |  | 42.67 |  |
| 27 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 5.68 | 9.48 | 13.27 | 17.07 | 20.87 | 24.68 | 28.48 | 32.29 |  | 36.11 |  | 39.92 |  |
| 28 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 5.34 | 8.90 | 12.47 | 16.04 | 19.61 | 23.19 | 26.76 | 30.34 |  | 33.92 |  | 37.51 |  |
| 29 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 5.04 | 8.40 | 11.76 | 15.13 | 18.49 | 21.87 | 25.24 | 28.61 |  | 31.99 |  | 35.37 |  |
| 30 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 4.77 | 7.95 | 11.13 | 14.31 | 17.50 | 20.69 | 23.88 | 27.07 |  | 30.27 |  | 33.46 |  |
| 31 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 4.52 | 7.54 | 10.56 | 13.58 | 16.60 | 19.63 | 22.66 | 25.69 |  | 28.72 |  | 31.75 |  |
| 32 | 1.01 | 1.10 | 1.055 | 4.20 | 7.00 | 9.81 | 12.61 | 15.42 | 18.23 | 21.04 | 23.86 |  | 26.67 |  | 29.49 |  |
| 33 | 1.11 | 1.20 | 1.155 | 3.84 | 6.40 | 8.96 | 11.52 | 14.08 | 16.65 | 19.22 | 21.79 |  | 24.35 |  | 26.93 |  |
| 34 | 1.21 | 1.30 | 1.255 | 3.53 | 5.89 | 8.24 | 10.60 | 12.96 | 15.32 | 17.68 | 20.05 |  | 22.41 |  | 24.77 |  |
| 35 | 1.31 | 1.40 | 1.355 | 3.27 | 5.45 | 7.63 | 9.82 | 12.00 | 14.19 | 16.38 | 18.56 |  | 20.75 |  | 22.94 |  |
| 36 | 1.41 | 1.50 | 1.455 | 3.05 | 5.08 | 7.11 | 9.14 | 11.18 | 13.21 | 15.25 | 17.29 |  | 19.32 |  | 21.36 |  |
| 37 | 1.51 | 1.60 | 1.555 | 2.85 | 4.75 | 6.65 | 8.55 | 10.46 | 12.36 | 14.27 | 16.17 |  | 18.08 |  | 19.98 |  |
| 38 | 1.61 | 1.70 | 1.655 | 2.68 | 4.46 | 6.25 | 8.04 | 9.83 | 11.61 | 13.40 | 15.19 |  | 16.98 |  | 18.77 |  |
| 39 | 1.71 | 1.80 | 1.755 | 2.53 | 4.21 | 5.89 | 7.58 | 9.26 | 10.95 | 12.64 | 14.33 |  | 16.01 |  | 17.70 |  |
| 40 | 1.81 | 1.90 | 1.855 | 2.39 | 3.98 | 5.58 | 7.17 | 8.76 | 10.36 | 11.96 | 13.55 |  | 15.15 |  | 16.75 |  |
| 41 | 1.91 | 2.00 | 1.955 | 2.27 | 3.78 | 5.29 | 6.80 | 8.32 | 9.83 | 11.34 | 12.86 |  | 14.37 |  | 15.89 |  |
| 42 | 2.01 | 2.20 | 2.105 | 2.11 | 3.51 | 4.91 | 6.32 | 7.72 | 9.13 | 10.53 | 11.94 |  | 13.35 |  | 14.76 |  |
| 43 | 2.21 | 2.40 | 2.305 | 1.92 | 3.20 | 4.49 | 5.77 | 7.05 | 8.34 | 9.62 | 10.90 |  | 12.19 |  | 13.47 |  |
| 44 | 2.41 | 2.60 | 2.505 | 1.77 | 2.95 | 4.13 | 5.31 | 6.49 | 7.67 | 8.85 | 10.03 |  | 11.21 |  | 12.40 |  |
| 45 | 2.61 | 2.80 | 2.705 | 1.64 | 2.73 | 3.82 | 4.92 | 6.01 | 7.10 | 8.20 | 9.29 |  | 10.38 |  | 11.48 |  |
| 46 | 2.81 | 3.00 | 2.905 | 1.53 | 2.54 | 3.56 | 4.58 | 5.60 | 6.61 | 7.63 | 8.65 |  | 9.67 |  | 10.69 |  |
| 47 | 3.01 | 3.20 | 3.105 | 1.43 | 2.38 | 3.33 | 4.28 | 5.23 | 6.19 | 7.14 | 8.09 |  | 9.04 |  | 10.00 |  |
| 48 | 3.21 | 3.40 | 3.305 | 1.34 | 2.23 | 3.13 | 4.02 | 4.92 | 5.81 | 6.71 | 7.60 |  | 8.50 |  | 9.39 |  |
| 49 | 3.41 | 3.60 | 3.505 | 1.26 | 2.11 | 2.95 | 3.79 | 4.64 | 5.48 | 6.32 | 7.17 |  | 8.01 |  | 8.86 |  |

11

| Engineering Table - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Export Item - CR/GP-GC Sheets/Strips/Coils |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sl No. | Export Item |  | Average | Zinc Coating range in gms/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thickness in mm |  | Thick-ness |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | in mm | 230-249 | 250-269 | 270-289 | 290-309 | 310-329 | 330-349 | 350-369 | 370-389 | 390-409 | 410-429 |
|  | a | b | (a+b)/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.10 |  | 0.10 | 352.18 | 384.04 | 416.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0.11 |  | 0.11 | 319.09 | 347.85 | 376.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.12 |  | 0.12 | 291.69 | 317.90 | 344.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0.13 |  | 0.13 | 268.62 | 292.69 | 316.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.14 |  | 0.14 | 248.93 | 271.19 | 293.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0.15 |  | 0.15 | 231.93 | 252.64 | 273.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0.16 |  | 0.16 | 217.11 | 236.45 | 255.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0.17 |  | 0.17 | 204.06 | 222.22 | 240.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0.18 |  | 0.18 | 192.50 | 209.61 | 226.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0.19 |  | 0.19 | 182.17 | 198.34 | 214.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0.20 |  | 0.20 | 172.90 | 188.23 | 203.61 | 219.04 | 234.52 | 250.04 | 265.62 |  |  |  |
| 12 | 0.21 |  | 0.21 | 164.53 | 179.10 | 193.72 | 208.38 | 223.09 | 237.84 | 252.64 |  |  |  |
| 13 | 0.22 |  | 0.22 | 156.92 | 170.81 | 184.74 | 198.71 | 212.72 | 226.77 | 240.86 |  |  |  |
| 14 | 0.23 |  | 0.23 | 149.99 | 163.26 | 176.56 | 189.90 | 203.28 | 216.69 | 230.14 |  |  |  |
| 15 | 0.24 |  | 0.24 | 143.65 | 156.35 | 169.07 | 181.84 | 194.63 | 207.46 | 220.33 |  |  |  |
| 16 | 0.25 |  | 0.25 | 137.82 | 149.99 | 162.20 | 174.43 | 186.70 | 198.99 | 211.32 |  |  |  |
| 17 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 122.86 | 133.70 | 144.56 | 155.44 | 166.34 | 177.28 | 188.23 | 199.21 | 210.22 | 221.25 |
| 18 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 104.05 | 113.20 | 122.37 | 131.56 | 140.77 | 149.99 | 159.24 | 168.50 | 177.77 | 187.07 |
| 19 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 90.23 | 98.15 | 106.09 | 114.04 | 122.01 | 129.99 | 137.98 | 145.99 | 154.00 | 162.04 |
| 20 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 79.65 | 86.64 | 93.63 | 100.64 | 107.66 | 114.69 | 121.73 | 128.78 | 135.84 | 142.91 |
| 21 | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 71.29 | 77.54 | 83.80 | 90.06 | 96.33 | 102.62 | 108.91 | 115.21 | 121.51 | 127.83 |
| 22 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 64.52 | 70.17 | 75.83 | 81.49 | 87.16 | 92.84 | 98.53 | 104.22 | 109.92 | 115.62 |
| 23 | 0.56 | 0.60 | 0.58 | 58.92 | 64.08 | 69.24 | 74.41 | 79.59 | 84.77 | 89.95 | 95.14 | 100.34 | 105.54 |
| 24 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 54.22 | 58.96 | 63.71 | 68.46 | 73.22 | 77.98 | 82.75 | 87.52 | 92.30 | 97.08 |
| 25 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 50.21 | 54.60 | 59.00 | 63.40 | 67.80 | 72.21 | 76.62 | 81.03 | 85.45 | 89.88 |
| 26 | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 46.76 | 50.84 | 54.93 | 59.03 | 63.13 | 67.23 | 71.33 | 75.44 | 79.55 | 83.67 |
| 27 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 43.74 | 47.57 | 51.39 | 55.22 | 59.05 | 62.89 | 66.73 | 70.57 | 74.41 | 78.26 |
| 28 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 41.10 | 44.69 | 48.28 | 51.88 | 55.48 | 59.08 | 62.68 | 66.29 | 69.90 | 73.51 |
| 29 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 38.75 | 42.14 | 45.52 | 48.91 | 52.31 | 55.70 | 59.10 | 62.50 | 65.90 | 69.30 |
| 30 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 36.66 | 39.86 | 43.07 | 46.27 | 49.48 | 52.69 | 55.90 | 59.12 | 62.33 | 65.55 |
| 31 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 34.78 | 37.82 | 40.86 | 43.90 | 46.94 | 49.99 | 53.03 | 56.08 | 59.13 | 62.18 |
| 32 | 1.01 | 1.10 | 1.055 | 32.30 | 35.12 | 37.94 | 40.77 | 43.59 | 46.42 | 49.24 | 52.07 | 54.90 | 57.74 |
| 33 | 1.11 | 1.20 | 1.155 | 29.50 | 32.07 | 34.65 | 37.22 | 39.80 | 42.38 | 44.96 | 47.54 | 50.13 | 52.71 |
| 34 | 1.21 | 1.30 | 1.255 | 27.14 | 29.51 | 31.88 | 34.25 | 36.62 | 38.99 | 41.36 | 43.74 | 46.11 | 48.49 |
| 35 | 1.31 | 1.40 | 1.355 | 25.13 | 27.32 | 29.52 | 31.71 | 33.91 | 36.10 | 38.30 | 40.50 | 42.69 | 44.89 |
| 36 | 1.41 | 1.50 | 1.455 | 23.40 | 25.44 | 27.48 | 29.52 | 31.57 | 33.61 | 35.66 | 37.70 | 39.75 | 41.79 |
| 37 | 1.51 | 1.60 | 1.555 | 21.89 | 23.80 | 25.71 | 27.62 | 29.53 | 31.44 | 33.35 | 35.27 | 37.18 | 39.10 |
| 38 | 1.61 | 1.70 | 1.655 | 20.57 | 22.36 | 24.15 | 25.95 | 27.74 | 29.54 | 31.33 | 33.13 | 34.93 | 36.72 |
| 39 | 1.71 | 1.80 | 1.755 | 19.39 | 21.08 | 22.77 | 24.46 | 26.16 | 27.85 | 29.54 | 31.24 | 32.93 | 34.62 |
| 40 | 1.81 | 1.90 | 1.855 | 18.35 | 19.94 | 21.54 | 23.14 | 24.74 | 26.34 | 27.94 | 29.55 | 31.15 | 32.75 |
| 41 | 1.91 | 2.00 | 1.955 | 17.41 | 18.92 | 20.44 | 21.96 | 23.47 | 24.99 | 26.51 | 28.03 | 29.55 | 31.07 |
| 42 | 2.01 | 2.20 | 2.105 | 16.16 | 17.57 | 18.98 | 20.39 | 21.80 | 23.21 | 24.62 | 26.03 | 27.44 | 28.85 |
| 43 | 2.21 | 2.40 | 2.305 | 14.76 | 16.04 | 17.33 | 18.62 | 19.90 | 21.19 | 22.48 | 23.76 | 25.05 | 26.34 |
| 44 | 2.41 | 2.60 | 2.505 | 13.58 | 14.76 | 15.94 | 17.13 | 18.31 | 19.49 | 20.68 | 21.86 | 23.05 | 24.23 |
| 45 | 2.61 | 2.80 | 2.705 | 12.57 | 13.67 | 14.76 | 15.86 | 16.95 | 18.05 | 19.15 | 20.24 | 21.34 | 22.44 |
| 46 | 2.81 | 3.00 | 2.905 | 11.71 | 12.73 | 13.75 | 14.76 | 15.78 | 16.80 | 17.83 | 18.85 | 19.87 | 20.89 |
| 47 | 3.01 | 3.20 | 3.105 | 10.95 | 11.90 | 12.86 | 13.81 | 14.77 | 15.72 | 16.68 | 17.63 | 18.58 | 19.54 |
| 48 | 3.21 | 3.40 | 3.305 | 10.29 | 11.18 | 12.08 | 12.98 | 13.87 | 14.77 | 15.66 | 16.56 | 17.46 | 18.35 |
| 49 | 3.41 | 3.60 | 3.505 | 9.70 | 10.54 | 11.39 | 12.23 | 13.08 | 13.92 | 14.77 | 15.61 | 16.46 | 17.31 |

12

| Engineering Table - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Export Item - CR/GP-GC Sheets/Strips/Coils |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sl No. | Export Item |  | Average | Zinc Coating range in gms/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thickness in mm |  | Thick-ness |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | in mm | 430-449 |  | 450-469 |  | 470-489 |  | 490-509 |  | 510-529 |  | 530-549 |  | 550-569 |  | 570-589 | 590-609 |  | 610-629 |  |
|  | a | b | (a+b)/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0.21 |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 232.30 |  | 243.38 |  | 254.49 |  | 265.62 |  | 276.77 |  | 287.96 |  | 299.16 |  | 310.40 | 321.65 |  | 332.94 |  |
| 18 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 196.38 |  | 205.71 |  | 215.06 |  | 224.43 |  | 233.81 |  | 243.21 |  | 252.64 |  | 262.07 | 271.53 |  | 281.01 |  |
| 19 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 170.08 |  | 178.14 |  | 186.21 |  | 194.30 |  | 202.40 |  | 210.51 |  | 218.63 |  | 226.77 | 234.92 |  | 243.09 |  |
| 20 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 149.99 |  | 157.08 |  | 164.19 |  | 171.30 |  | 178.42 |  | 185.55 |  | 192.70 |  | 199.85 | 207.02 |  | 214.19 |  |
| 21 | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 134.15 |  | 140.48 |  | 146.82 |  | 153.17 |  | 159.52 |  | 165.89 |  | 172.26 |  | 178.64 | 185.03 |  | 191.43 |  |
| 22 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 121.33 |  | 127.05 |  | 132.78 |  | 138.51 |  | 144.25 |  | 149.99 |  | 155.75 |  | 161.51 | 167.27 |  | 173.04 |  |
| 23 | 0.56 | 0.60 | 0.58 | 110.75 |  | 115.97 |  | 121.19 |  | 126.41 |  | 131.64 |  | 136.88 |  | 142.12 |  | 147.37 | 152.62 |  | 157.88 |  |
| 24 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 101.87 |  | 106.66 |  | 111.46 |  | 116.26 |  | 121.06 |  | 125.87 |  | 130.69 |  | 135.51 | 140.33 |  | 145.16 |  |
| 25 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 94.30 |  | 98.74 |  | 103.17 |  | 107.61 |  | 112.06 |  | 116.50 |  | 120.96 |  | 125.41 | 129.87 |  | 134.34 |  |
| 26 | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 87.79 |  | 91.91 |  | 96.03 |  | 100.16 |  | 104.30 |  | 108.43 |  | 112.57 |  | 116.72 | 120.86 |  | 125.01 |  |
| 27 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 82.11 |  | 85.96 |  | 89.82 |  | 93.68 |  | 97.54 |  | 101.41 |  | 105.28 |  | 109.15 | 113.02 |  | 116.90 |  |
| 28 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 77.12 |  | 80.74 |  | 84.36 |  | 87.98 |  | 91.61 |  | 95.24 |  | 98.87 |  | 102.50 | 106.14 |  | 109.78 |  |
| 29 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 72.71 |  | 76.12 |  | 79.53 |  | 82.94 |  | 86.36 |  | 89.78 |  | 93.20 |  | 96.62 | 100.05 |  | 103.47 |  |
| 30 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 68.77 |  | 71.99 |  | 75.22 |  | 78.45 |  | 81.68 |  | 84.91 |  | 88.14 |  | 91.38 | 94.61 |  | 97.85 |  |
| 31 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 65.24 |  | 68.29 |  | 71.35 |  | 74.41 |  | 77.47 |  | 80.54 |  | 83.60 |  | 86.67 | 89.74 |  | 92.81 |  |
| 32 | 1.01 | 1.10 | 1.055 | 60.57 |  | 63.41 |  | 66.24 |  | 69.08 |  | 71.93 |  | 74.77 |  | 77.61 |  | 80.46 | 83.31 |  | 86.16 |  |
| 33 | 1.11 | 1.20 | 1.155 | 55.30 |  | 57.88 |  | 60.47 |  | 63.06 |  | 65.65 |  | 68.25 |  | 70.84 |  | 73.44 | 76.04 |  | 78.63 |  |
| 34 | 1.21 | 1.30 | 1.255 | 50.87 |  | 53.25 |  | 55.63 |  | 58.01 |  | 60.39 |  | 62.77 |  | 65.16 |  | 67.55 | 69.93 |  | 72.32 |  |
| 35 | 1.31 | 1.40 | 1.355 | 47.09 |  | 49.30 |  | 51.50 |  | 53.70 |  | 55.91 |  | 58.11 |  | 60.32 |  | 62.53 | 64.74 |  | 66.95 |  |
| 36 | 1.41 | 1.50 | 1.455 | 43.84 |  | 45.89 |  | 47.94 |  | 49.99 |  | 52.04 |  | 54.10 |  | 56.15 |  | 58.20 | 60.26 |  | 62.32 |  |
| 37 | 1.51 | 1.60 | 1.555 | 41.01 |  | 42.93 |  | 44.84 |  | 46.76 |  | 48.68 |  | 50.60 |  | 52.52 |  | 54.44 | 56.36 |  | 58.28 |  |
| 38 | 1.61 | 1.70 | 1.655 | 38.52 |  | 40.32 |  | 42.12 |  | 43.92 |  | 45.72 |  | 47.53 |  | 49.33 |  | 51.13 | 52.94 |  | 54.74 |  |
| 39 | 1.71 | 1.80 | 1.755 | 36.32 |  | 38.02 |  | 39.71 |  | 41.41 |  | 43.11 |  | 44.81 |  | 46.50 |  | 48.20 | 49.90 |  | 51.61 |  |
| 40 | 1.81 | 1.90 | 1.855 | 34.35 |  | 35.96 |  | 37.56 |  | 39.17 |  | 40.77 |  | 42.38 |  | 43.99 |  | 45.59 | 47.20 |  | 48.81 |  |
| 41 | 1.91 | 2.00 | 1.955 | 32.59 |  | 34.11 |  | 35.63 |  | 37.16 |  | 38.68 |  | 40.20 |  | 41.73 |  | 43.25 | 44.78 |  | 46.30 |  |
| 42 | 2.01 | 2.20 | 2.105 | 30.26 |  | 31.67 |  | 33.09 |  | 34.50 |  | 35.91 |  | 37.33 |  | 38.74 |  | 40.16 | 41.57 |  | 42.99 |  |
| 43 | 2.21 | 2.40 | 2.305 | 27.63 |  | 28.92 |  | 30.21 |  | 31.50 |  | 32.79 |  | 34.08 |  | 35.37 |  | 36.66 | 37.95 |  | 39.24 |  |
| 44 | 2.41 | 2.60 | 2.505 | 25.42 |  | 26.60 |  | 27.79 |  | 28.97 |  | 30.16 |  | 31.35 |  | 32.53 |  | 33.72 | 34.91 |  | 36.10 |  |
| 45 | 2.61 | 2.80 | 2.705 | 23.53 |  | 24.63 |  | 25.73 |  | 26.83 |  | 27.92 |  | 29.02 |  | 30.12 |  | 31.22 | 32.32 |  | 33.42 |  |
| 46 | 2.81 | 3.00 | 2.905 | 21.91 |  | 22.93 |  | 23.95 |  | 24.97 |  | 26.00 |  | 27.02 |  | 28.04 |  | 29.06 | 30.09 |  | 31.11 |  |
| 47 | 3.01 | 3.20 | 3.105 | 20.49 |  | 21.45 |  | 22.41 |  | 23.36 |  | 24.32 |  | 25.27 |  | 26.23 |  | 27.19 | 28.14 |  | 29.10 |  |
| 48 | 3.21 | 3.40 | 3.305 | 19.25 |  | 20.15 |  | 21.05 |  | 21.94 |  | 22.84 |  | 23.74 |  | 24.64 |  | 25.54 | 26.44 |  | 27.33 |  |
| 49 | 3.41 | 3.60 | 3.505 | 18.15 |  | 19.00 |  | 19.84 |  | 20.69 |  | 21.54 |  | 22.38 |  | 23.23 |  | 24.08 | 24.92 |  | 25.77 |  |

13

ENGINEERING TABLE – 3

| Sl.No. |  | ##### Export Item Types & Specification | Import Item (In kgs.) 1 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flexible, Non burning (TPR) |  |  |  |  |
| 1. |  | 4 Core x 1.5 sq.mm. | 57.12 | 112.25 |
| 2. |  | 4 Core x 2.5 sq.mm. | 101.75 | 136.55 |
| 3. |  | 12 Core x 1.5 sq.mm. | 171.36 | 282.98 |
| 4. |  | 3 Core x 4.0 sq.mm. | 124.11 | 137.76 |
| 5. |  | 3 Core x 6.0 sq.mm. | 188.69 | 164.33 |
| 6. |  | 2 Core x 1.5 sq.mm. | 28.56 | 77.18 |
| 7. |  | 3 Core x 1.5 sq.mm. | 42.84 | 93.24 |
| Non burning for Stationary laying(PVC) |  |  |  |  |
| 8. |  | 2 Core x 1.5 sq.mm. | 28.56 | 77.18 |
| 9. |  | 2 Core x 2.5 sq.mm. | 51.03 | 87.99 |
| 10. |  | 3 Core x 1.5 sq.mm. | 42.84 | 93.24 |
| 11. |  | 3 Core x 2.5 sq.mm. | 76.55 | 106.58 |
| 12. |  | 3 Core x 10.0 sq.mm. | 304.29 | 216.20 |
| 13. |  | 3 Core x 16.0 sq.mm | 496.44 | 276.89 |
| 14. |  | 3 Core x 25.0 sq.mm. | 782.78 | 353.64 |
| 15. |  | 3 Core x 50.0 sq.mm. | 1475.78 | 567.95 |
| 16. |  | 3 Core x 70.0 sq.mm. | 2158.38 | 958.02 |
| 17. |  | 3 Core x 95.0 sq.mm. | 2937.70 | 1245.93 |
| 18. |  | 7 Core x 1.5 sq.mm. | 99.96 | 172.98 |
| 19. |  | 12 Core x 1.5 sq.mm. | 171.36 | 282.98 |
| With Copper Screen, Non Burning type or Stationary laying (PVC) |  |  |  |  |
| 20. | 2 Core x 1.0 sq.mm. |  | 45.68 | 68.04 |
| 21. | 2 Core x 1.5 sq.mm. |  | 59.90 | 80.01 |
| 22. | 3 Core x 1.5 sq.mm. |  | 78.86 | 96.08 |
| 23. | 3 Core x 25.0 sq.mm. |  | 955.92 | 366.03 |

14

ENGINEERING TABLE – 4

| Sl.No. | Export item Sizes | Import Item (In kgs.) 1 2a 2b |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 Core x 1.5 sq.mm. | 27.30 | 120.36 | 123.42 |
| 2. | 2 Core x 2.5 sq.mm. | 46.23 | 127.50 | 141.78 |
| 3. | 3 Core x 1.5 sq.mm. | 40.95 | 123.42 | 133.62 |
| 4. | 3 Core x 2.5 sq.mm. | 69.34 | 143.82 | 160.14 |
| 5. | 4 Core x 1.5 sq.mm. | 54.60 | 139.74 | 155.04 |
| 6. | 4 Core x 2.5 sq.mm. | 92.46 | 164.22 | 182.58 |
| 7. | 5 Core x 1.5 sq.mm. | 68.25 | 160.14 | 177.48 |
| 8. | 5 Core x 2.5 sq.mm. | 115.57 | 190.74 | 212.16 |
| 9. | 6 Core x 1.5 sq.mm. | 81.90 | 182.58 | 202.98 |
| 10. | 6 Core x 2.5 sq.mm. | 138.68 | 238.68 | 265.20 |
| 11. | 7 Core x 1.5 sq.mm. | 95.55 | 182.58 | 202.98 |
| 12. | 7 Core x 2.5 sq.mm. | 161.80 | 238.68 | 265.20 |
| 13. | 10 Core x 1.5 sq.mm. | 136.50 | 240.72 | 262.24 |
| 14. | 10 Core x 2.5 sq.mm. | 231.14 | 309.06 | 343.74 |
| 15. | 12 Core x 1.5 sq.mm. | 164.85 | 253.98 | 282.54 |
| 16 | 12 Core x 2.5 sq.mm. | 277.37 | 340.68 | 378.42 |
| 17. | 14 Core x 1.5 sq.mm. | 192.15 | 317.22 | 333.54 |
| 18 | 14 Core x 2.5 sq.mm. | 323.60 | 396.78 | 417.18 |
| 19. | 16 Core x 1.5 sq.mm. | 219.45 | 350.88 | 369.24 |
| 20. | 16 Core x 2.5 sq.mm. | 369.82 | 443.70 | 467.16 |
| 21. | 19 Core x 1.5 sq.mm. | 260.40 | 382.50 | 402.90 |
| 15 |  |  |  |  |
| 22. | 19 Core x 2.5 sq.mm. | 439.17 | 485.52 | 511.02 |
| 23. | 24 Core x 1.5 sq.mm. | 328.65 | 466.14 | 490.62 |
| 24. | 24 Core x 2.5 sq.mm. | 554.74 | 595.68 | 627.30 |
| 25. | 27 Core x 1.5 sq.mm. | 369.60 | 500.82 | 527.34 |
| 26. | 27 Core x 2.5 sq.mm. | 624.08 | 643.62 | 677.28 |
| 27. | 30 Core x 1.5 sq.mm. | 410.55 | 539.58 | 568.14 |
| 28. | 30 Core x 2.5 sq.mm. | 693.42 | 720.12 | 757.86 |
| 29. | 37 Core x 1.5 sq.mm. | 507.15 | 627.30 | 659.94 |
| 30. | 37 Core x 2.5 sq.mm. | 855.22 | 851.17 | 896.58 |
| 31. | 44 Core x 1.5 sq.mm. | 601.65 | 753.78 | 793.56 |
| 32. | 44 Core x 2.5 sq.mm. | 1017.02 | 1039.30 | 1046.52 |
| 33. | 52 Core x 1.5 sq.mm. | 711.90 | 861.90 | 906.78 |
| 34. | 52 Core x 2.5 sq.mm. | 1201.93 | 1122.00 | 1181.16 |
| 35. | 61 Core x 1.5 sq.mm. | 835.80 | 971.04 | 1022.04 |
| 36. | 61 Core x 2.5 sq.mm. | 1409.95 | 1270.92 | 1338.24 |

16

ENGINEERING TABLE – 5

| Sl.No. |  | Export item Sizes | Import Item (In kgs.) 1a 1b 2a 2b |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1 Core x 2.5 sq.mm. | 23.12 | 7.03 | 80.58 | - |
| 2. |  | 2 Core x 2.5 sq.mm. | 46.24 | 14.06 | 127.50 | 141.78 |
| 3. |  | 3 Core x 2.5 sq.mm. | 69.36 | 21.09 | 143.82 | 160.14 |
| 4. |  | 4 Core x 2.5 sq.mm. | 92.48 | 28.12 | 164.22 | 182.58 |
| 5. |  | 1 Core x 4 sq.mm. | 36.98 | 11.24 | 95.88 | - |
| 6. |  | 2 Core x 4 sq.mm. | 73.96 | 22.48 | 142.80 | 159.12 |
| 7. |  | 3 Core x 4 sq.mm. | 110.94 | 33.73 | 167.28 | 185.64 |
| 8. |  | 4 Core x 4 sq.mm. | 147.93 | 44.97 | 191.76 | 213.18 |
| 9. |  | 1 Core x 6 sq.mm. | 55.53 | 16.86 | 103.02 | - |
| 10. |  | 2 Core x 6 sq.mm. | 111.05 | 38.72 | 157.08 | 174.42 |
| 11. |  | 3 Core x 6 sq.mm. | 166.40 | 50.58 | 182.58 | 202.98 |
| 12. |  | 4 Core x 6 sq.mm. | 222.10 | 67.43 | 201.96 | 224.40 |
| 13. |  | 1 Core x 10 sq.mm. | 92.46 | 28.11 | 116.28 | - |
| 14. |  | 2 Core x 10 sq.mm. | 184.70 | 56.22 | 197.88 | 220.32 |
| 15. |  | 3 Core x 10 sq.mm. | 277.37 | 84.33 | 218.28 | 242.76 |
| 16. |  | 4 Core x 10 sq.mm. | 369.82 | 112.44 | 253.98 | 282.54 |
| 17. |  | 1 Core x 16 sq.mm. | 147.93 | 44.98 | 144.84 | - |
| 18. |  | 2 Core x 16 sq.mm. | 295.86 | 89.96 | 238.68 | 250.92 |
| 19. |  | 3 Core x 16 sq.mm. | 443.79 | 132.37 | 284.58 | 295.80 |
| 20. |  | 4 Core x 16 sq.mm. | 591.72 | 179.92 | 334.56 | 351.90 |
| 21. |  | 1 Core x 25 sq.mm. | 231.14 | 70.28 | 174.42 | - |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 2 Core x 25 sq.mm. |  | 453.39 | 140.57 | 293.76 | 309.06 |
| 23. | 3 Core x 25 sq.mm. |  | 693.37 | 210.85 | 371.28 | 390.66 |
| 24. | 3.5 Core x 25/16 sq.mm. |  | 841.35 | 255.84 | 430.44 | 452.88 |
| 25. | 4 Core x 25 sq.mm. |  | 924.56 | 281.13 | 451.86 | 475.32 |
| 26. | 1 Core x 35 sq.mm. |  | 323.60 | 98.38 | 192.78 | - |
| 27. | 2 Core x 35 sq.mm. |  | 647.19 | 196.77 | 327.42 | 344.76 |
| 28. | 3 Core x 35 sq.mm. |  | 970.79 | 295.15 | 416.16 | 437.58 |
| 29. | 3.5 Core x 35/16 sq.mm. |  | 1118.72 | 340.13 | 498.78 | 525.30 |
| 30. | 4 Core x 35 sq.mm. |  | 1294.38 | 393.54 | 525.30 | 534.48 |
| 31. | 1 Core x 50 sq.mm. |  | 462.28 | 140.56 | 215.22 | - |
| 32. | 2 Core x 50 sq.mm. |  | 924.56 | 281.11 | 419.22 | 441.66 |
| 33. | 3 Core x 50 sq.mm. |  | 1386.84 | 421.67 | 518.16 | 545.70 |
| 34. | 3.5 Core x 50/25 sq.mm. |  | 1617.98 | 491.95 | 625.26 | 657.90 |
| 35. | 4 Core x 50 sq.mm. |  | 1849.12 | 562.22 | 659.94 | 694.62 |
| 36. | 1 Core x 70 sq.mm. |  | 647.19 | 196.78 | 245.82 | - |
| 37. | 3 Core x 70 sq.mm. |  | 1941.58 | 590.33 | 625.26 | 657.90 |
| 38. | 3.5 Core x 70/35 sq.mm. |  | 2265.17 | 688.72 | 721.14 | 758.88 |
| 39. | 1 Core x 95 sq.mm. |  | 878.33 | 267.05 | 289.68 | - |
| 40. | 3 Core x 95 sq.mm. |  | 2635.00 | 801.15 | 810.90 | 827.22 |
| 41. | 3.5 Core x 95 sq.mm. |  | 3097.28 | 942.75 | 926.16 | 945.54 |
| 42. | 1 Core x 120 sq.mm. |  | 1132.35 | 337.33 | 345.78 | - |
| 43. | 3 Core x 120 sq.mm. |  | 3328.42 | 1012.00 | 883.32 | 901.68 |
| 44. | 3.5 Core x 120/70 sq.mm. |  | 3975.61 | 1208.78 | 1044.48 | 1065.90 |
| 45. | 1 Core x 150 sq.mm. |  | 1386.84 | 421.67 | 395.76 | - |
| 46. | 3 Core x 150 sq.mm. |  | 4160.52 | 1265.00 | 1091.40 | 1113.84 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | 3.5 Core x 150/70 sq.mm. |  | 4807.71 | 1461.78 | 1314.78 | 1341.30 |
| 48. | 1 Core x 185 sq.mm. |  | 1710.44 | 520.05 | 459.00 | - |
| 49. | 3 Core x 185 sq.mm. |  | 5131.31 | 1560.16 | 1336.20 | 1363.70 |
| 50. | 3.5 Core x 185/95 sq.mm. |  | 6009.64 | 1827.21 | 1528.98 | 1560.60 |
| 51. | 1 Core x 225 sq.mm. |  | 2080.26 | 632.51 | 531.42 | - |
| 52. | 3 Core x 225 sq.mm. |  | 6120.76 | 1897.52 | 1617.72 | 1650.36 |
| 53. | 3.5 Core x 225/120 sq.mm. |  | 7350.25 | 2234.86 | 1876.80 | 1915.56 |
| 54. | 1 Core x 240 sq.mm. |  | 2218.94 | 661.69 | 544.68 | - |
| 55. | 3 Core x 240 sq.mm. |  | 6656.83 | 2024.00 | 1681.98 | 1716.66 |
| 56. | 3.5 Core x 240/120 sq.mm. |  | 7766.30 | 2361.34 | 2029.80 | 2071.62 |
| 57. | 1 Core x 300 sq.mm. |  | 2773.68 | 834.34 | 666.06 | - |
| 58. | 3 Core x 300 sq.mm. |  | 8321.04 | 2503.02 | 2047.14 | 2088.96 |
| 59. | 3.5 Core x 300/150 sq.mm. |  | 9707.88 | 2951.68 | 2408.22 | 2457.18 |
| 60. | 1 Core x 400 sq.mm. |  | 3698.24 | 1124.45 | 785.40 | - |
| 61. | 3 Core x 400 sq.mm. |  | 11094.72 | 3373.34 | 2485.74 | 2536.74 |
| 62. | 3.5 Core x 400/185 sq.mm. |  | 12805.16 | 3893.40 | 2668.32 | 2722.38 |
| 63. | 1 Core x 500 sq.mm. |  | 4640.58 | 1405.56 | 954.72 | - |
| 64. | 3 Core x 500 sq.mm. |  | 13868.40 | 4216.68 | 3179.34 | 3244.62 |
| 65. | 4 Core x 500 sq.mm. |  | 18491.20 | 5622.24 | 3760.74 | 3837.24 |
| 66. | 1 Core x 625 sq.mm. |  | 5778.50 | 1756.94 | 1198.50 | - |
| 67. | 1 Core x 800 sq.mm. |  | 7254.24 | 2248.90 | 1461.66 | - |
| 68. | 4 Core x 800 sq.mm. |  | 29585.92 | 8995.60 | - | - |
| 69. | 1 Core x 1000 sq.mm. |  | 9245.60 | 2811.12 | 1674.84 | - |
| 70. | 1.5 SQ MM x 1 Core |  | 13.6 | 4.2 | 6.5 | - |
| 71. | 0.5 SQ MM x 2 Cores |  | 9.1 | 2.8 | 36 | - |

19

ENGINEERING TABLE – 6

| Sl.No. | Export Item Sizes | Import Item (in kgs.) 1 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 Core x 16 sq.mm. | 443.79 | 474.70 |
| 2. | 3 Core x 25 sq.mm. | 693.42 | 525.30 |
| 3. | 3 Core x 35 sq.mm. | 970.79 | 555.90 |
| 4. | 3 Core x 50 sq.mm. | 1386.84 | 667.08 |
| 5. | 3 Core x 70 sq.mm. | 1941.58 | 786.42 |
| 6. | 3 Core x 95 sq.mm. | 2635.00 | 980.22 |
| 7. | 3 Core x 120 sq.mm. | 3328.42 | 1090.38 |
| 8. | 3 Core x 150 sq.mm. | 4160.52 | 1287.24 |
| 9. | 3 Core x 185 sq.mm. | 5131.31 | 1560.60 |
| 10. | 3 Core x 240 sq.mm. | 6656.83 | 1917.60 |

20

ENGINEERING TABLE – 7

| Sl.No. | Export Item Sizes | Import Item (in kgs.) 1 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 Core x 16 sq.mm. | 443.79 | 610.98 |
| 2. | 3 Core x 25 sq.mm. | 693.42 | 814.98 |
| 3. | 3 Core x 35 sq.mm. | 970.79 | 926.16 |
| 4. | 3 Core x 50 sq.mm. | 1386.84 | 958.80 |
| 5. | 3 Core x 70 sq.mm. | 1940.58 | 1107.72 |
| 6. | 3 Core x 95 sq.mm. | 2635.00 | 1243.38 |
| 7. | 3 Core x 120 sq.mm. | 3328.42 | 1394.34 |
| 8. | 3 Core x 150 sq.mm. | 4160.52 | 1569.78 |
| 9. | 3 Core x 185 sq.mm. | 5131.31 | 1723.80 |
| 10. | 3 Core x 240 sq.mm. | 6656.83 | 1973.70 |

21